Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.

Рукава состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев, текстильного защитного слоя, четырех силовых слоев латунированной проволоки (два с правым направлением навивки, два с левым направлением навивки), с промежуточными резиновыми слоями. Рукава маслобензостойкие.

Предельная температура рабочих сред рукавов ГОСТ 25452-90

| Рабочая среда | Температура рабочей среды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умеренный климат | Холодный климат |
| Бензин | от -40°C до +25°C | от -50°C до +25°C |
| Керосин, гидравлические и моторные масла на нефтяной основе и их | от -40°C до +70°C | от -50°C до +70°C |
| Водомасляная | от +5°C до +70°C | от +5°C до +70°C |
| Вода | от +5°C до +93°C | от +5°C до +93°C |

| Условное обозначение: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рукав 12*25-90 МПа, ГОСТ 25452-90 где: |  |  |  | Рукав DIN 4SP 6,4*17,8-500 атм., где: |  |  |
| 4 | — | тип рукава (количество навивок); |  | DIN 4SP | — | тип рукава (количество навивок) |
| 12 | — | внутренний диаметр,(мм); |  | 6,4 | — | внутренний диаметр,(мм); |
| 25 | — | наружный диаметр, (мм); |  | 17,8 | — | наружный диаметр, (мм); |
| 90 | — | разрывное давление (МПа). |  | 500 | — | рабочее давление (атм.) |

| Тип | Условный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наминальное давление, атм. | Разрывное давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN 4SP | 6 | 6,4 | 17,8 | 500 | 2400 |
| ГОСТ 25452 | 8 | 8 | 20,0/20,4 | до 560/425 | 1400 - 2000 |
| DIN 4SP | 10 | 9,5 | 21,3 | 460 | 2100 |
| ГОСТ 25452 | 10 | 10 | 22,4 | 510/380 | 1550 |
| ГОСТ 25452 | 12 | 12 | 23,6/24,4/25,0/25,4 | до 580/435 | 900 - 1750 |
| DIN 4SP | 12 | 12,7 | 24,4 | 425 | 1900 |
| DIN 4SP | 16 | 15,9 | 28,1 | 400 | 1600 |
| ГОСТ 25452 | 16 | 16 | 27,6/28,0/29,0 | до 500/375 | 900 - 1500 |
| DIN 4SH | 20 | 19 | 32 | 420 | 1750 |
| ГОСТ 25452 | 20 | 20 | 32 | 330/250 | 1000 |
| ГОСТ 25452 | 20 | 20 | 31,6/32,0/32,9/34,0 | до 430/320 | 680-1290 |
| ГОСТ 25452 | 25 | 25 | 39,0/40,0 | до 465/350 | 810-1400 |
| DIN 4SH | 25 | 25,4 | 38,1 | 385 | 1750 |
| DIN 4SH | 32 | 31,8 | 45,2 | 350 | 1400 |
| ГОСТ 25452 | 32 | 32 | 47 |  | 870 |
| DIN 4SH | 38 | 38,1 | 53,5 | 300 | 1250 |
| DIN 4SH | 50 | 50,8 | 68 | 250 | 1000 |

Допускается эксплуатировать рукава в течение 48 часов при температуре окружающего воздуха до - 60°С.

Рукава соответствуют международному стандарту ИСО 3862-80.